| Secretaria de Obras | PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA Praça dos Três Poderes, 1.000 - Jardim Marabá - CEP - 18.213-545. ____________ ESTADO DE SÃO PAULO ___________ |
| --- | --- |

Memorial Descritivo de Sinalização Horizontal

OBRAS DE RECAPEAMENTO DAS RUAS: VILA REIS, RUAS ACACIO DE MORAES TERRA E FRANCISCO L. DOS SANTOS.

1-OBJETIVO

Esta especificação tem por objetivo estabelecer as características e condições mínimas para execução da sinalização horizontal com tinta à base de resina vinílica ou acrílica, para a demarcação de pavimentos rodoviários nos locais indicados no projeto de sinalização.

2-DEFINIÇÃO

Aplicação de tinta à base de resina vinílica ou acrílica com micro esferas de vidro é a operação que visa à execução de marcas, símbolos e legendas na superfície da malha viária do município.

3-MATERIAL

3-1-Tinta

A tinta é uma mistura de ligantes, partículas granulares com elementos inertes, pigmentos e seus agentes dispersores, micro esferas de vidro e outros componentes que propiciem ao material qualidade que atendam à finalidade a que se destina.

As tintas devem atender aos requisitos da NBR 11862.

Após aplicação, deve apresentar plasticidade e elevada aderência às esferas de vidro retro-refletivas, ao pavimento ou sinalização anterior, devendo resultar em uma película fosca, de aspecto uniforme, não podendo ser constatada a ocorrência de rachaduras, manchas ou outras irregularidades durante o período de sua vida útil.

3-2-Esferas de Vidro

As esferas de vidro devem atender aos requisitos das normas NBR 6831.

4-EXECUÇÃO

4-1-Considerações Gerais

Os serviços não podem ser executados quando a temperatura ambiente estiver acima de 40 °C ou estiver inferior a 5 °C, quando tiver ocorrido chuva 2 horas antes da aplicação;

| Secretaria de Obras | PREFEITURA do MUNICÍPIO de ITAPETININGA Praça dos Três Poderes, 1.000 - Jardim Marabá - CEP - 18.213-545. ____________ ESTADO DE SÃO PAULO ___________ |
| --- | --- |

A diluição da tinta só pode ser feita após a adição das micro esferas de vidro tipo I A, com no máximo 5% em volume de água potável, para o ajuste da viscosidade.

Se não especificada, a espessura de aplicação deve ser de no mínimo 0,5 mm.

A abertura do trecho ao tráfego somente pode ser feita após, no mínimo, 30 minutos após o término da aplicação.

4-2-Pré-marcação

Deve ser efetuada pré-marcação antes da implantação a fim de garantir o alinhamento e configuração geométrica da sinalização horizontal.

4-3-Limpeza

Antes da aplicação da tinta, a superfície do pavimento deve estar limpa, seca, livre de contaminantes prejudiciais à pintura. Devem ser retirados quaisquer corpos estranhos aderentes ou partículas de pavimento em estado de desagregação.

Itapetininga, 11 de fevereiro de 2015.

Eng.º Paulo Cezar Almeida

CREA- 60131558